Bac S 2013 Métropole	Spécialité CORRECTION © 	http://labolycee.org 	(5 points)

EXERCICE III - COMMENT PROTÉGER LA COQUE D’UN BATEAU DE LA CORROSION

Questions préalables

- Demi-équation d’oxydation du fer métallique :

Fe = Fe2+ + 2 e–

- Métaux susceptibles de protéger la coque en acier :

Les métaux dont le potentiel standard est inférieur à celui du fer conviennent.

Il s’agit du zinc, de l’aluminium et du magnésium.

Ces métaux vont être oxydés à la place du fer.

Le métal protecteur est rongé, les atomes métalliques sont transformés en ions métalliques qui sont dissous.

Problème :

Déterminons d’abord la masse de zinc consommée en une année.

Comme nZn =  alors mZn = nZn.MZn

Équation d’oxydation du zinc de l’anode : Zn = Zn2+ + 2 e–

D’après cette équation nZn = , donc mZn = .MZn

La charge électrique échangée au cours de la réaction est : Q = n(e–).q où n(e–) correspond à la quantité de matière d’électrons libérée par l’oxydation du zinc.

Ainsi n(e–) = , alors mZn = .MZn

D’après I = , on a Q = I.Δt.

Densité de courant : j = 0,1 A.m-2

Au regard des unités, on peut penser que j =  donc I = j.S ainsi Q = j.S.Δt	Expression (2)

Finalement		mZn =

mZn =  = 4,27×104 g

Soit environ 43 kg de zinc consommé par an.

L’anode sacrificielle doit être remplacée lorsqu’elle a perdu 50 % de sa masse.

La masse totale de zinc à répartir doit être égale au double de la masse consommée.

mtotale = 2.mZn = 2×

mtotale = 8,5×104 g = 85×103 g = 85 kg.

On doit garder un seul chiffre significatif (cf. j = 0,1 A.m-2) donc mtotale = 9×101 kg.

Il faut donc répartir 9×101 kg de zinc sur la surface de la coque.

Ce résultat semble élevé, la photo montre une anode sacrificielle qui semble assez petite. Il y a sans doute plusieurs blocs de zinc répartis sur la coque.

Barème officiel pour s’auto-évaluer :