Bac S 11/2018 Nouvelle Calédonie Spécialité		Correction © http://labolycee.org

EXERCICE III - ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE EN RECYCLANT DES CANETTES EN ALUMINIUM (5 points)

Questions préliminaires

1. Énergie électrique Eélectrolyse consommée lors de cette électrolyse :

L'énergie est définie par la formule Eélectrolyse = P . Δt

On nous indique que P = Uél . I, alors Eélectrolyse = Uél . I . Δt.

On nous indique aussi que I =  , ainsi on a Eélectrolyse = Uél .  . Δt

On retrouve la formule proposée Eélectrolyse = Uél . Q

2. La capacité thermique massique est l'énergie qu'il faut fournir à une masse de 1 kg d'aluminium pour voir sa température augmenter de 1°C (= 1K).

Entre 20°C et 660°C, l'aluminium est solide.

ΔU = m . cS Δ(

ΔU = 1 × 9,0×102 × (660 – 20) = 5,76×105 J = 5,8×105 J

Problème

Montrer que l’énergie totale consommée pour le recyclage d’une canette peut être considérée comme très inférieure à l’énergie totale consommée lors de la fabrication de cette canette à partir de la bauxite.

Commenter alors l’information selon laquelle recycler une canette, plutôt que de la fabriquer à partir de la bauxite, permet d’économiser l’énergie nécessaire au fonctionnement d’une « télévision pendant 3 heures. ».

- Calcul de l’énergie totale consommée pour le recyclage d’une canette :

On raisonne d'abord pour une masse d'un kilogramme

d'aluminium.

Ensuite par proportionnalité, on trouvera l'énergie

pour une canette.

Au total, les différentes étapes

nécessitent une énergie (utile) :

Eutile = 5,76×105 + 4,0×105 + 6,5×104

Eutile = 5,76×105 + 4,0×105 + 0,65×105

Eutile = 10,4×105 J = 1,04×106 J = 1,04 MJ

Le rendement est de 45%.

r (en%) =  × 100

Etotale =

Etotale =  = 2,31 MJ pour 1 kg d'aluminium

Par proportionnalité :

2,31 MJ → 1 kg

Ecanette → 13,3 g = 13,3×10–3 kg

Ecanette = 13,3×10–3 × 2,31 = 3,07×10–2 MJ = 30,7 kJ

- Calcul de l’énergie totale consommée lors de la fabrication de cette canette à partir de la bauxite :

On a établi précédemment Eélectrolyse = Uél . Q où Q est la charge électrique échangée pendant la durée de l'électrolyse.

Il faut accéder à cette charge Q.

On veut produire une masse mAl = 13,3 g, ce qui correspond à une quantité de matière d'aluminium .

D'après la demi-équation de réduction qui se produit à la cathode :

Ainsi , ou encore .

On nous indique que chaque mole d'électrons possède une charge électrique F = 9,65×104 C.

Q =

Q =

Eélectrolyse = Uél . Q

Eélectrolyse = Uél .

L’énergie électrique nécessaire pour la réaction d’électrolyse représente 20 % de l’énergie totale consommée pour la synthèse de l’aluminium à partir de la bauxite.

Eélectrolyse =  Etotale

Etotale = . Eélectrolyse

Etotale = . Uél .

Etotale =  × 4,5 ×  = 3,21×106 J = 3,21 MJ

- Conclusion :

Pour fabriquer une canette par recyclage, il faut dépenser 30,7 kJ ; tandis qu'en utilisant de la bauxite, il faut dépenser 3,21 MJ = 3,21×103 kJ. Soit environ cent fois plus d'énergie.

On a bien montré que l’énergie totale consommée pour le recyclage d’une canette peut être considérée comme très inférieure à l’énergie totale consommée lors de la fabrication de cette canette à partir de la bauxite.

- Calcul de l’énergie nécessaire au fonctionnement d’une « télévision pendant 3 heures. » :

E = P.Δt où la durée est exprimée en s.

Au regard des valeurs des puissances indiquées, on considère qu’une télévision consomme une puissance de 200 W.

Ainsi ETV = 200 × 3 × 60 ×60 = 2,16×106 J = 2 MJ environ.

L’énergie économisée par le recyclage est Eéco = Etotale – Ecanette

Eéco = 3,21 – 3,07×10–2 = 3,18 MJ.

On constate que l’économie réalisée Eéco est en réalité supérieure à celle annoncée ETV.

Calculons la durée de fonctionnement de la télévision la plus puissante (P = 287 W).

Comme E = P . Δt alors Δt =

Δt =  = 1,11×104 s, soit en divisant le résultat non arrondi par 3600, Δt = 3,07 h.

On obtient alors une durée très proche de celle annoncée.

On peut donc valider la phrase « recycler une canette, plutôt que de la fabriquer à partir de la bauxite, permet d’économiser l’énergie nécessaire au fonctionnement d’une « télévision pendant 3 heures. ». »

# Text boxes

Al (s)

température ambiante

Ti = 20°C

Al (s)

Tf = 660°C

Al (l)

Tf = 660°C

Al (l)

T = 720°C

ΔU = 5,8×105 J

chaleur cédée au milieu extérieur

ΔU = 4,0×105 J

ΔU = 6,5×104 J

chaleur cédée au milieu extérieur

chaleur cédée au milieu extérieur