2004 Réunion 	Exercice 2 : QROC : A propos de l’électrolyse (3 points)

Cet exercice est un QROC (questions à réponses ouvertes et courtes). A chaque affirmation, vous répondrez par VRAI ou FAUX. Toute réponse doit être accompagnée de justifications ou de commentaires brefs (définitions, calculs, exemples ou contre- exemples...).

I. Dans l'industrie monétaire, on cuivre une rondelle d'acier appelée flan pour obtenir certaines pièces de monnaie comme les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros.

Après avoir subi plusieurs dégraissages chimiques et électrolytiques, suivis de différents rinçages,
le  cuivrage du «flan» s'effectue par électrolyse d'une solution de nitrate de cuivre (II)
(Cu2+(aq) + 2 NO3–(aq) ).

I.1. L'électrolyse est :

1.1.a.		une transformation chimique forcée ;

1.1.b. 		une transformation chimique spontanée.

I. 2. La demi-équation électronique modélisant la réaction qui a lieu au niveau de la rondelle métallique 
est :

l.2.a.       	Cu(s) = Cu2+(aq) + 2 e–  ;

I.2.b.       	Cu2+(aq) + 2 e– = Cu (s) ;

I.2.c.      	 NO3-(aq) + 4 H3O+(aq) + 3e– = NO(g) +6 H2O( l ) .

I. 3. Cette rondelle est reliée :

l.3.a.       	à la borne + du générateur de tension continue ;

l.3.b.      	à la borne – du générateur de tension continue.

I. 4 Ce « flan » constitue donc :

l.4.a.       	l'anode de l'électrolyseur ;

l.4.b.      	la cathode de l'électrolyseur.

I. 5. Pour maintenir constante la concentration en ions cuivre II ( Cu2+) dans l'électrolyte,

l.5.a.      	on place une électrode de cuivre à l'anode ;

l.5.b.      	on place une électrode de cuivre à la cathode ;

l.5.c.      	on rajoute de l'eau pure dans l'électrolyseur.

II. En fait, le cuivrage s'effectue, à 60°C, sur un tonneau dans lequel peut se trouver 80 kg de rondelles d'acier, soit environ 18000 rondelles.

Pour une pièce de 5 centimes d'euros, la surface totale (les deux faces incluses !) à cuivrer est d'environ 9,2 cm2 et on souhaite que l'épaisseur du dépôt soit d'au moins 25 ( m ± 5 ( m.

Données :  • Masse volumique du cuivre : ( = 8960 kg .m–3.

• Masses molaires atomiques :

• Charge d'une mole d'électrons : 1F = 96500 C

II.1.  La masse de cuivre à déposer, sur une rondelle d'acier, est de :

II.1.a.   	20,6 g ;

II.1.b. 		2,06 ( 10 – 4 kg ;

II.1.c. 		206 mg.

II.2.  Pour le lot de 80 kg, il faut donc une quantité de cuivre d'environ :

II.2.a. 		3,71 (102 kg;

II.2.b. 		3,71 kg ;

II.2.c. 		16,5 g.

II.3. La quantité d'électricité qui doit circuler pour réaliser ce dépôt est de :

II.3.a. 		1,13(10 7 C ;

II.3.b. 		1,13(10 9 C ;

II.3.c. 		5,02(10 4 C .

II.4. L’intensité du courant est constante et égale à 1200 A. La durée de l'opération est donc d'environ :

II.4.a. 		15700 min ;

II.4.b. 		157 min;

II.4.c. 		41,8 s.