# Antilles 09-2007	Exercice n°3  (4points) : traitement des eFFLUENts industriels

http://labolycee.org

De nombreuses entreprises utilisent des techniques de traitement de surface qui font appel à la
métallisation (automobile, outillage...).

On s'intéresse ici à une technique électrochimique qui vise à respecter la teneur officielle en cuivre
dissous dans les effluents qui résultent de ces opérations de rinçage. Le second rinçage s'effectue en circuit
fermé. Les eaux de rinçage sont envoyées sur des cellules d'électrodéposition fonctionnant en continu, qui permettent la réutilisation de ces eaux ultérieures.

CHEMINEMENT DES OBJETS MÉTALLISÉS

Cuve à électrodéposition

La cuve à électrodéposition contient une électrode en titane et une électrode en carbone. Ces deux
électrodes sont immergées dans la solution de rinçage et sont alimentées par un générateur de courant
continu comme le montre le schéma suivant :

- PRINCIPE

- L'électrodéposition du cuivre est un exemple d'électrolyse. Est-ce une transformation spontanée ?

- Sur quelle électrode s'effectue le dépôt de cuivre métallique ?
Écrire la demi équation électronique correspondante.

- L'autre électrode est également le siège d'une transformation chimique.
Est-ce une oxydation ou une réduction ?

1.4.L'équation d'oxydoréduction globale qui se déroule dans la cellule d'électrodéposition est la
	suivante :

2 Cu2+(aq) + 2 H2O (l)   = O2 (g) + 4 H+ (aq) + 2 Cu(s)

Écrire la demi équation électronique qui se déroule à l'anode de la cellule, et identifier le couple oxydant/réducteur qui s'y manifeste.

- FONCTIONNEMENT EN CONTINU

La cellule est capable de ramener la teneur initiale en ion Cu2+  Cmo = 900,0 mg.L-1 à une teneur
 résiduelle Cmf = 30,0 mg.L-1 pour une durée de fonctionnement continu égale à 6 heures, délai nécessaire
entre deux rinçages successifs.

Le volume de solution traité pendant ce délai est V0 = 300 L.

- Calculer la masse initiale m0 d'ions métalliques Cu2+ présents dans la solution au début du rinçage.

- Calculer la masse totale de ces mêmes ions, mf , restant en solution en fin de rinçage, et en déduire
 la masse mCu  de cuivre métallique s'étant déposé à la cathode.

- Calculer les quantités de matière de cuivre présent sous ses deux formes nCu2+ et nCu en fin de
rinçage.

- Compléter la partie grisée du tableau d'évolution de la transformation donné en ANNEXE (à
rendre avec la copie), avec les quantités de matière des espèces chimiques mises en jeu.

- Calculer l'avancement final en fin de rinçage, xf.

- Compléter la dernière colonne du tableau de L'ANNEXE, en vous aidant de la réponse à la
question 1.4.

- À partir de ce résultat, exprimer la quantité d'électricité Q utilisée par la cellule durant toute
l'opération.

- En considérant que l'intensité du courant qui alimente la cellule reste constante au cours du temps,
exprimer puis calculer cette intensité I.

- INTÉRÊT PU PROCÉDÉ

Dans l'installation industrielle, deux appareils montés en parallèle sur le circuit des eaux du rinçage 2
 assurent cette fonction d'élimination des ions Cu2+. Cela permet, par un dispositif annexe contenant un jeu d'électrodes supplémentaire, de récupérer le dépôt solide de cuivre tout en permettant à l'unité de traitement
 de fonctionner sans interruption.

Une méthode plus classique consiste à précipiter les ions Cu2+(aq) présents dans les eaux de rinçage sous
 forme d'hydroxyde de cuivre (II), par ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na+(aq)  + HO- (aq ) :

La réaction est alors :

Cu2+(aq)   +  2 HO– (aq)  =  Cu(HO)2 (s)

- Calculer la masse de précipité d'hydroxyde de cuivre Cu(OH)2(s) produite lors de la précipitation de 4,11 mol d'ions Cu2+. Comparer cette masse avec la masse de cuivre obtenue dans la question 2.2.

- Ce résultat nous permet d'établir une comparaison des deux procédés (électrodéposition et précipitation) sur la base des produits obtenus dans chaque cas.

- Quel est le produit obtenu qu'il faudra extraire des eaux de rinçage, puis traiter chimiquement
pour le recycler ?

- Lequel des deux procédés donne un produit directement utilisable ?

Données :	mcu = 63,5 g.mol-1   MO = 16,0 g.mol-1   MH = 1,0 g.mol-1

Le faraday : 1 F = 9,65 .104 C.mol-1

ANNEXE  :

|  |  | 2 Cu2+(aq)+ 2 H2O(l) = 2 Cu (s) + O2 (g) + 4 H+ (aq) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| État | Avancement (mol) | Quantités de matières des espèces en jeu (mol) | Quantité d'électrons échangés (mol) |
| initial | 0 | n = 4,25 | excès | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intermédiaire | x |  | excès |  |  |  |  |
| final | xf |  | excès |  |  |  |  |

# Text boxes

Bain de traitement

rinçage 1

rinçage 2

rinçage final

G

+

-

électrode

en titane

électrode en carbone

Solution de rinçage